| ICS | 91.100.01 |
| --- | --- |
| CCS | G 40 |

团体标准

T/AQB XX—2025

XX

建筑用免拆复合保温模板

点击此处添加标准名称的英文译名

2025 - X - XX发布

2025 - XX - XX实施

| 安徽省质量品牌促进会 | 发布 |
| --- | --- |
| 安徽省防水防腐保温行业协会 |  |

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类和标记	1

5  原材料	2

6  要求	2

7  试验方法	4

8  检验规则	5

9  标志、运输和贮存	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由安徽省防水防腐保温行业协会提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

建筑用免拆复合保温模板

范围

本文件规定了建筑用免拆复合保温模板的术语和定义、分类和标记、原材料、要求、试验方法、检验规则以及标志、运输和贮存。

本标准文件适用于建筑用免拆复合保温模板。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB/T 1596  用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 5486  无机硬质绝热制品试验方法

GB 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 10294  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法

GB/T 14684  建设用砂

GB/T 17431.1  轻集料及其试验方法第1部分：轻集料

GB/T 20472  硫铝酸盐水泥

GB/T 30100  建筑墙板试验方法

GB/T 30595  挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料

JC/T 841  耐碱玻璃纤维网布

JG/T 438  水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂

JGJ 63 混凝土用水标准

JGJ 144  外墙外保温工程技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

建筑用免拆复合保温模板 thermalinsulation free from demolition template for buildings

由一种或者多种保温材料作为芯材，以水泥基材料为面层，经工厂化预制，在现浇混凝土建筑施工中起模板作用和保温隔热作用的模板。

分类和标记

分类

产品按照不同的加工工艺和原材料分为复合Ⅰ型保温免拆模板和复合Ⅱ型保温免拆模板。

复合Ⅰ型保温免拆模板

经工厂化预制，以石墨聚苯乙烯泡沫颗粒为骨料，两侧敷增强玻纤网格布，采用硅质无机胶凝材料经模压加热成型，制成的兼具保温与模板功能的板材。

复合Ⅱ型保温免拆模板

经工厂化预制，以难燃保温板为芯材，在芯材的外侧面叠合防火保护层，再在两侧表面复合增强网制成的兼具保温与模板功能的板材。

标记

产品标记顺序为：型号、标准号和规格尺寸。

符合本文件，复合Ⅱ型、规格尺寸长度2400mm、厚度600mm、宽度60mm的建筑用免拆复合保温模板标记为：

- 复合Ⅱ型 团标标准号 2400×600×60（mm）

原材料

水

应符合JGJ  63的规定。

砂

应符合GB/T 14684的规定。

轻集料

应符合GB/T  17431.1的规定。

耐碱玻璃纤维网布

应符合JC/T  841的规定。

通用硅酸盐水泥

应符合GB 175的规定。

硫铝酸盐水泥

应符合GB/T 20472的规定。

粉煤灰

应符合GB/T 1596的规定。

挤塑聚苯板(XPS)

应符合GB/T 30595的规定。

其他原材料

应符合相关标准的规定，并对建筑用免拆复合保温模板耐久性、环境和人体不应产生有害影响。

要求

外观质量

产品外观质量应符合表1的规定。

外观质量

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 面层与保温芯板脱开 | 不允许 |
| 板面横向、纵向、厚度方向贯通裂缝 | 不允许 |
| 板面裂缝，长度≤50mm，宽度≤0.5mm | ≤2处/板 |
| 板面飞边毛刺、板面污损 | 不允许 |
| 缺棱掉角，宽度×长度：10mm×25mm~20mm×30mm | ≤2处/板 |

尺寸偏差

产品尺寸偏差应符合表2的规定。

尺寸偏差

单位为毫米

| 项目 | 单位 | 主规格尺寸 | 尺寸允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | mm | 1800、2400、3000 | ±4 |
| 宽度 | mm | 600、1200 | ±4 |
| 厚度 | mm | 50、55、60、65、70 | +3，0 |
| 板面平整度 | mm | — | ≤3 |
| 对角线差 | mm | — | ≤5 |

其他规格的尺寸由供需双方商定。

物理性能

产品物理性能要求应符合表3、表4的规定。

复合Ⅰ型保温免拆模板物理性能

| 项目 |  | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干表观密度 |  | kg/m3 | ≤220 |
| 拉伸粘结强度 | 原强度 | MPa | ≥0.15破坏发生在保温材料中 |
|  | 耐水强度 | MPa | ≥0.15 |
|  | 耐冻融强度 | MPa | ≥0.15 |
| 导热系数 |  | W/（m·K） | ≤0.055 |
| 抗压强度 |  | MPa | ≥0.40 |
| 蓄热系数 |  | MPa | ≥1.20 |
| 燃烧性能 |  | — | A级 |
| 线性收缩率 |  | % | ≤0.3 |
| 尺寸允许偏差 | 长度、厚度、宽度 | mm | ±2.0 |

复合Ⅱ型保温免拆模板物理性能

| 项 目 | 单 位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 面密度 | kg/㎡ | ≤13 |
| 导热系数 | W/（m·K） | ≤0.008 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度 | kPa | ≥80 |
| 穿刺后垂直于板面方向的膨胀率 | ％ | ≤10 |
| 压缩强度 | kPa | ≥100 |
| 穿刺强度 | N | ≥18 |
| 表面吸水量 | g/㎡ | ≤100 |

试验方法

试验条件

试验应在空气温度(23±5)℃,相对湿度(60±10)%条件下进行。

外观质量

按GB/T 30100中5.2的规定进行。

尺寸偏差

按GB/T 30100中5.3的规定进行。

抗冲击性

按GB/T 30100中11的规定进行。

垂直板面的抗拉强度

按JGJ 144的规定进行。

抗弯荷载

按GB/T 30100中10的规定执行。

均布加载试验

按GB/T 30100中10的规定执行。

剪力墙抗震性能

按JGJ/T 101的规定进行。

压缩变形量与受力情况

按GB/T 8813的规定进行。

压缩弹性模量

按GB/T 8813的规定进行。

弯曲强度

按GB/T 8812的规定进行。

弯曲弹性模量

按GB/T 8812的规定进行。

检验规则

检验分类

出厂检验

出厂检验项目为外观质量、尺寸偏差、抗弯荷载、抗压强度、抗拉强度，产品检验合格后方可出厂。

型式检验

型式检验条件

有下列情况之一时，应进行型式检验：

新产品投产或老产品转厂生产时；

产品的材料、配方、工艺有重大改变，可能影响产品性能时；

连续生产的产品，两年一次；

产品停产半年以上再投入生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

用户有特殊要求时。

型式检验项目

型式检验项目包括本文件第6章的全部项目。

组批规则

同类别、同规格的产品数量不超过10000m²以模板标准定数字为一检验批次，每批随机抽取3块 作为检验样，不足10000m²为一检验批次。

判定规则

当检验项目全部符合标准要求时，判定该批产品为合格。若有两项及以上指标不符合标准要求时， 判该批产品为不合格。若仅有一项指标不符合标准要求，应在同一批产品中加倍抽样对不合格项进行复 验，若复验结果符合标准要求，判定该批产品为合格，否则判该批产品为不合格。

标志、运输和贮存

标志

应在标签上标明产品名称、生产厂名称、生产日期、出厂产品应带有质量合格证书。

质量合格证书应具下列内容：

- 产品名称、产品标准号、商标、产品标记、生产日期；

生产厂名称、详细地址；

性能检验结果；

检验部门与检验人员签字盖章；

产品说明书和出厂合格证。

运输

短距离可用推车运输；长距离可使用车船等货运方式运输。长距离运输应打捆，用绳索固定，支撑 合理，防止撞击，避免破损和变形，防止雨淋。

贮存

贮存场所及贮存条件

产品在常温常湿条件下贮存，环境条件应保持干燥通风，存放场地应坚实平整，宜库房存放。露天 贮存应采取措施，防止浸蚀介质和雨水没害。产品成型后，在工厂内存放时间应不少于3d。

贮存方式

产品应按型号、规格分类贮存。存放场地应平整，下部用方木或砖垫高。侧立堆放的板材，板面与 铅垂面夹角不应大于15°;堆长不超过4m, 堆层两层。水平堆放的板材，高度不超过2m。

贮存期

产品贮存超过6个月，应翻换板面朝向和侧边位置；贮存期限超过12个月，产品在出厂或使用前 应按本标准进行抽检。